南浔区中南地块水域调整工程

设 计 总 说 明

- 一、工程概况:

本工程南浔区中南地块水域调整工程，为新开西石桥港。工程位于南浔区南浔镇，本项目通过对中南地块生态河道整治，使河道与周边水系畅通，增加河道水体的流动性，改善水环境，塑造“水清岸绿、循环流畅、生态健康，人水和谐”的适宜创业和人居的江南水乡形象，改善城镇河道面貌，推动社会主义新农村和南浔区“魅力水乡”、“美丽乡村”的建设。

本工程南浔区中南地块水域调整工程，主要建设内容新开港总长为736.41m，共建设生态砌块护岸1472.87m，坡面绿化4269m2。

二、设计依据：

1、《防洪标准》（GB50201-2014）；

2、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

3、《河道建设标准》  (DB/T614-2006)；

4、《堤防工程设计规范》 (GB50286-2013)；

5、《堤防工程施工规范》（SL260-2014）；

6、《河道整治设计规范》 (GB50707-2011)；

7、《河道生态建设技术规程》  (DB/1038-2007)；

8、《工程建设标准强制性条文（水利工程部分）》；

9、《水工混凝土结构设计规范》  (SL191-2008) ；

10、《水工混凝土施工规范》  (SLDL/T5144-2001)；

- 三、设计标准：

根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）要求，新建护岸工程等主要建筑物按5级建筑物设计，临时建筑物按5级建筑物设计。设计使用年限为20年。

- 四、工程设计：

1、工程布置：

本工程位于南浔区中南地块东侧，为西石桥新开港，新开港总长1510m，共建设生态砌块护岸312m，坡面绿化7938m2。

2、护岸型式：

护岸型式采用生态挡墙+护坡绿化形式，设置生态护岸保护岸坡减少冲刷，且维持现状生态性。

断面型式：在0.5m高程设置C25砼底板，以上砌筑生态砌块挡墙，挡墙高度为1.0m。挡墙顶高程以上设置以不陡于1:2.0边坡接至现状高程，边坡上采用多样化的滨水绿地建设形式，乔绿篱相结合。

- 五、主体工程施工：

1、施工程序

挡墙施工时应根据现场实际需要修筑土围堰，围堰形成后进行护坡及护岸基础施工，再进行护岸及边坡建设，施工完毕后拆除围堰。

2、围堰工程

围堰按该段常见河道水深设计，围堰顶宽1.0m，高2.0m，迎水侧边坡为1:1.5，背水侧边坡为1:1.5，施工过程中可根据实际情况作适当调整。

3、护岸基础土方工程

根据设计线路走向和断面进行放样定位，然后按不陡于1:1边坡开挖至设计标高，遇地质条件较差河段应放缓开挖边坡或采取临时支护等施工措施，弃土应置于距离基坑顶边线5m外有序堆放。基坑设排水沟，基础浇筑前必须保持基坑无积水。

4、土方回填

填筑采用就近开挖土方回填为主，土方采用分层填筑碾压，分层厚度不大于30cm，压实度≮0.91。堤身土方填筑时，需进行堤身及岸坡沉降观测及外坡地基位移观测，竖向沉降控制在10mm/d以内，横向位移控制在5mm/d以内，连续位移不超过30mm，当变形值超过允许范围时，要停止回填作业，以防发生沉陷或滑坡。

5、生态砌块挡墙砌筑

① 砼砌块均应采用专业厂家生产的砌块，并根据厂家指导意见进行砌筑施工。

② 砼砌块要求：砼砌块强度等级不低于C25。

6、混凝土：水泥采用42.5普通硅酸盐水泥；骨料应采用新鲜、耐风化的石料，骨料最大粒径≤40mm，含泥量≤1.0%；砂含泥量≤2.0%，细度模数宜在2.4～2.8范围内。

7、钢筋：图中"φ"表示HPB300级钢筋，“”表示HRB400级钢筋，搭接锚固，焊接长度，砼保护层厚度除注明外，根据规范《SL191-2008》规定执行。所有外露钢构件（除注明外）防锈均采用防锈底漆二度，面漆一度，底漆为环氧富锌底漆，面漆为氯化橡胶丙烯酸磁漆。

8、BW聚乙烯塑料泡沫板（PE）技术指标：

| - 密度 - （g/cm3） | - 吸水率（g/cm3） | - 延伸 率 - （%） | - 抗压强度（Mpa） | - 抗拉强度（Mpa） | - 撕裂强度（N/m） | - 硬度（邵尔A度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ≥0.12 | - ≥0.005 | - ≥100 | - 0.15 | - 0.15 | - ≥5 | - 55 |

- 9、土工布技术参数指标：

| 质量（g/m2） | 厚度（mm） | 等效孔径O95 (mm) | 断裂强度(kn/m) | 垂直渗透系数(cm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | ≥3.0 | ≥1×10-2 | ≥12.5 | ≥1×10-2 |

土工合成材料性能指标及施工要求应符合《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL225-98）的相关要求。

10、水生植物

本工程堤段迎水侧平台设置了再力花和芦苇等水生植物，水生植物种植密度：13丛/m2。

11、苗木选择

1）、苗木质量的要求:植株健壮、根系发达、顶芽健壮。苗木种植的质量应达到浙江省园林绿化技术规程要求。

2)、苗木规格要求:

四季桂：H250、P120、丛生苗；

红叶石楠绿篱(H45、P35）（20株/m2）

瓜子黄杨绿篱(H45、P35）（20株/m2）

云南黄馨（两年生）

3)、苗木种类及数量可由业主根据现场实际情况进行调整。

12、撒播草籽

迎水坡、背水坡坡面采用红白三叶草草皮护坡，为撒播草籽型式。

- 碎石垫层

碎石垫层应采用级配良好且未风化的砾石或碎石，其最大粒径不大于100mm，超粒径颗粒不大于3%，逊径颗粒含量不大于5%，含泥量不得大于5%，且不含草根、垃圾等杂质。

14、基础处理

本工程未进行地质勘探，施工过程中应加强对周边堤防、建筑物及构筑物的变形进行检测，若发现不利变形，应及时停止施工，并报监理联系四方解决。

六、安全专项

为保证工程施工安全，应采取以下安全保护措施：

a）在进入工程施工区域的每个路口均设立施工警示牌，告知过境车辆和行人尽量绕行。

b）工程施工及照明用电线路的架设要符合工程用电架设标准，线杆的强度要能够低于4~5级大风，架空线最低高度应高于4.5m。

c）各施工区施工人员应注意施工安全，遵守工程安全施工操作规范。进入施工区施工人员必须佩戴安全工具。

d）为了防止在施工期内偶然出现较大暴雨导致洪水对已完成工程造成损害，对工程造成损失，甚至危及施工人员的生命安全，施工单位必须进行度汛安排，并备足防汛物资。主要防汛物资有麻袋（或草袋）、水泵、塑料薄膜等。

e）施工过程中应禁止使用大型的施工设备，大型的施工设备严禁进入施工场地。

f）施工时要安排好开挖土方和弃渣的堆（存）放，严禁堆放在堤内侧15m范围内。施工结束要及时做好场地和弃土的清理防护工作，防止造成水土流失和河床淤积。

七、其他

（1）建设单位、工程监理单位、施工单位必须认真贯彻实行《中华人民共和国安全生产法》及其他有关的法律法规，各负其责，确保本工程安全、优质、按期低耗地完成。

（2）护岸施工过程中，应密切监测岸坡水平和垂直位移情况，如有岸坡失稳或较大位移发生，应立即停止施工，及时通知监理、业主和设计单位，分析原因，采取应对措施后方可继续施工。

（3）施工时要安排好开挖土方堆（存）放；施工期期间堤脚保护范围内严禁大型工程设施通过。施工结束要及时做好场地和弃土的清理防护工作，防止造成水土流失和河床淤积。

（4）工程施工过程中，应加强质量监督和施工地质、施工监理工作，严格按有关标准进行质量控制，工程结束应及时按有关规程进行验收。

（5）本工程其余未尽事宜按有关规范执行